## Slide 1: Y-Shape Melting Temperatures (vary T-rate)
Buffer composition Rate of Y-shape assembly | 10 mM PB 100 mM NaCl | 10 mM PB 150 mM NaCl | 10 mM PB 200 mM NaCl
0.1 /min | 55.48 1.10 | 58.32 0.00 | 59.61 0.11
0.5 /min | 56.09 0.92 | 58.66 0.78 | 59.57 0.93
1 /min | 55.91 1.17 | 58.25 1.32 | 59.73 1.53
2 /min | 56.08 2.52 | 58.22 2.38 | 59.77 3.23
5 /min | 55.68 5.89 | 58.55 5.56 | 59.52 6.01
Buffer composition Rate of Y-shape assembly | 10 mM PB 100 mM NaCl | 10 mM PB 150 mM NaCl | 10 mM PB 200 mM NaCl
Rate of heating/cooling  hysteresis (uncertainty in melting temperature estimate)

## Slide 2: Melting Temperature Analysis (1/min rate)
Buffer composition DNA building block assembly | 10 mM PB 100 mM NaCl | 10 mM PB 150 mM NaCl | 10 mM PB 200 mM NaCl
Y-shape nanostar | 55.07 1.61 | 58.25 1.32 | 59.73 1.53
L0-linker | 64.77 1.23 | 66.80 1.14 | 68.33 1.17
L1-linker | 66.05 1.02 | 67.58 1.24 | 68.81 1.19
L2-linker | 65.39 1.13 | 67.79 1.06 | 68.72 1.16
L3-linker | 65.51 1.22 | 67.33 0.96 | 69.28 1.22
Buffer composition DNA building block assembly | 10 mM PB 100 mM NaCl | 10 mM PB 150 mM NaCl | 10 mM PB 200 mM NaCl
Y-shape nanostar |  |  | 
L0-linker |  |  | 
L1-linker |  |  | 
L2-linker |  |  | 
L3-linker |  |  | 
Salt concentration  Melting temperature (interaction strength / degree of binding)